项目清单及要求

一、项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 医生夏装 | 件 | 4107  |  |
| 2 | 医生冬装 | 件 | 2795  |  |
| 3 | 口腔科白涤卡男医生冬套装 | 套 | 100  |  |
| 4 | 护士夏装 | 件 | 2839  |  |
| 5 | 护士冬装 | 件 | 2811  |  |
| 6 | 护士裤 | 条 | 6153  |  |
| 7 | 手术护士冬装 | 套 | 82  |  |
| 8 | 手术护士夏装 | 套 | 145  |  |
| 9 | 短袖病员服 | 件 | 1204  |  |
| 10 | 短袖病员裤 | 条 | 250  |  |
| 11 | 灰白条全棉男病员套装 | 套 | 1548  |  |
| 12 | 棉背心 | 件 | 150  |  |
| 13 | 手术室麻醉科男医生洗手衣裤夏套装 | 套 | 790  |  |
| 14 | 手术医生冬装 | 件 | 1940  |  |
| 15 | 孕妇工作裤 | 条 | 140  |  |
| 16 | 机修职工套装 | 套 | 100 |  |

1. 服装材质：

2.1、医生夏装：1.面料成份：85%±2聚酯纤维（内含静电丝）15%±2棉；2.克重：225±5g/m²；3.耐洗色牢度≥3级； 4.耐酸汗渍色牢度≥3级；5.耐碱汗渍色牢度≥3级 6.耐水色牢度≥3级；7.水洗尺寸变化率：经向≤1.5，纬向≤1 ； 8.起球≥3级；9.甲醛含量：未检出； 10.抗静电，具有抗菌功能。

2.2、护士冬装、护士夏装、护士裤及孕妇工作裤：1.面料成份：91%±2聚酯纤维，9%±2聚酯复合弹性纤维 ；2.克重：244±5g/m²；3.耐洗色牢度≥3级； 4.耐汗渍色牢度≥3级；5.织物拉伸弹性回复性：纵向≥40，横向≥12 6.耐水色牢度≥3级；7.水洗尺寸变化率：经向≤1.5，纬向≤1 ； 8.起球≥3级；9.甲醛含量：未检出； 10.抗静电，抑菌率≥98%。

2.3医生冬装、1.面料成份：78%±2聚酯纤维，22%±2聚酯复合弹性纤维 ；2.克重：215±5g/m² ； 3.耐干摩擦色牢度≥3级； 4.耐汗渍色牢度≥3级 5.耐水色牢度≥3级 ； 6.耐洗色牢度≥3级 ； 7.水洗尺寸变化率：经向≤1.5，纬向≤1.5 ； 8.起球≥3级 9.甲醛含量：未检出 ； 10.织物拉伸弹性回复性：经向≥80，纬向≥80 ；11.抗静电，抑菌率≥90%。

2.4短袖病员服、短袖病员裤及灰白条全棉病员套装：1.全棉；2.克重135克 3.色牢度 ≥4级；

2.5其他产品技术规格要求：

2.5.1、使用面料：白涤类等

2.5.2坯布规格：其他医生类冬装:26sx26s；密度:150x74成品面料：涤65/棉35成份含量.；其他护士冬装：纱支:45sx23s；密度:138x71成品面料：涤65/棉35成份含量；其他医生、护士夏装：纱支:30sx20s；密度:134x60成品面料：涤65/棉35成份含量 ；

2.5.3面料要求:1、质棉，精疏纱、立体织纹、高纱支、质地紧密、悬垂性好。2、色彩亮丽、耐氯漂、耐高温、悬垂透气性好。3具有一定屏蔽紫外线功能4、布料亲肤舒适、不起球不起毛、坚牢耐用。

2.6工作服所用布料缩水率≤3%，所用布料及辅助零配件必须耐高温(85℃)，耐医疗消毒。